## Slide 1
РАЗРАБОТКА МЕТОДА РЕКОНСТРУКЦИИ КОМПРЕССИОННОЙ КРИВОЙ. ОЦЕНКА ДАВЛЕНИЯ ПРЕДУПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА В МАССИВЕ
Васенин В.А., к.т.н.
Санкт-Петербург

## Slide 2: Конвенциональные методы определения давления предуплотнения
Метод A.Casagrande (ГОСТ Р 58236-2018)
Проблемы методов
Не имеют внятного физического и математического обоснования;
Не учитывают величину эффективного бытового напряжения в массиве;
Не учитывают возможное нарушение природной структуры образца;
Не контролируют параметры левой и правой границ коэффициентов предуплотнения;
Не контролируют параметр полного нарушения природной структуры образца;
Для нормального применения методов так или иначе нужна аппроксимация кривых с последующим определением касательных или точек максимальной кривизны
Точка максимальной кривизны
Во многих компаниях запрещен к использованию без аппроксимации компрессионной кривой вследствие больших ошибок определения максимальной кривизны/касательной из-за масштабного эффекта
2

## Slide 3
Точка максимальной кривизны
Метод A.Casagrande (ГОСТ Р 58236-2018)
σ’
lg(σ’)
Коэффициент пористости e, д.ед
σc - ????
Случай грунта с состоянием близким к полностью нарушенной структуре (на определенном участке напряжений)– “прямая при компрессии”
Метод найдет точку с максимальной кривизной (по свойству логарифмической функции) и определит “фиктивную” величину давления предуплотнения на прямой
ВЫВОД: Конвенциональные методы определения давления предуплотнения предназначены только для образцов ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА
3

## Slide 4: Оценка качества образцов
Деградация эффективных напряжений в образце при нарушении природной структуры приводит к потере истории нагружения — стирает давление переуплотнения
Ladd C., Lambe T., Baligh M.
Градация качества образца (Terzaghi K. и др.) |  | Критерий Δе/е0 (Lunne T. и др.) |  |  | 
Объемная деформация, % | Качество | OCR = 1–2 | OCR = 2–4 | OCR = 4–6 | Качество образца
 |  | Δе / е0 | Δе / е0 | Δе / е0 | 
< 1% | A | < 0,04 | < 0,03 | < 0,02 | Очень хорошее
1–2% | B | 0,04–0,07 | 0,03–0,05 | 0,02–0,035 | Хорошее
2–4% | C | 0,07–0,14 | 0,05–0,1 | 0,035–0,07 | Плохое
4—8% | D | > 0,14 | > 0,1 | > 0,07 | Очень плохое
> 8% | E | — | — | — | —
Δе определяется при вертикальном эффективном бытовом напряжении
4

## Slide 5: Оценка качества образцов
Качество образцов по критерию Δе/е0 (при величине действующих бытовых напряжений) — плохое и очень плохое
Санкт-Петербург (2003–2019 гг.), Более 3000 компрессионных испытаний грунтов различного генезиса
5

## Slide 6: Итерационный метод восстановления давления переуплотнения J.N. Schmertmann (1955)
Пример применения метода (Peck R., Ireland Н., 1974) — увеличение OCR более чем в 4 раза!
6
Суть — определение нового положения линии нормального уплотнения (по критерию симметризации невязки между паспортом в природном состоянии и лабораторной кривой)
Опорная точка (пересечение двух линий нормального уплотнения) e=0.42e0

## Slide 7
Корреляция Janbu (1998)
Корреляция Helenlund, (1951)
Единое терригенное происхождение находит подтверждение в компрессионной сжимаемости — единая корреляция индекса компрессии четвертичных отложений Санкт-Петербург–Финляндия– Норвегия – Швеция
Сравнение зависимостей индекса компрессии
Санкт-Петербург – Финляндия – Норвегия – Швеция
7

## Slide 8: Статистический метод определения давления переуплотнения (схема работы) – региональный уровень
e0
e0
Log (σ0)
Log (σ)
e0
e
e1
e*1
Cc*
Cs
e1
Сс
e0
e0
e0+de
e0+de
e1
e*1
Сс
Сс*
Cs
Cc
Log (σp*)
Новое положение
линии нормального уплотнения
8
Новое значение давления переуплотнения
Учет нарушения структуры

## Slide 9: Допущения и упрощенные вариации метода
С учетом влияния нарушения природной структуры на точность определения физических свойств давление переуплотнение может быть определено приближенно по соответствующей седиментационной кривой
Упрощенная зависимость без учета вида грунта в узком диапазоне изменения индекса пластичности Ip = 6–17%
Для случая квадратичной аппроксимации Сс–е упрощенная консервативная оценка коэффициента переуплотнения для Санкт-Петербурга
9

## Slide 10
РАЗРАБОТКА НОВОГО МЕТОДА РЕКОНСТРУКЦИИ КОМПРЕССОННОЙ КРИВОЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ПРЕДУПЛОТНЕНИЯ
Идея - в природном состоянии имеется точка сингулярности – характеризует скачкообразное изменение жесткости
Изменение жесткости в сингулярной точке
10

## Slide 11
Индекс компрессии (Сc/Сcmax)
Нормированная величина напряжения
Нарушение природной структуры определяется логистической функцией (аналитическая форма записи функции Хевисайда)
Идея – Логистическая функция описывает размытие сингулярности жесткости вследствие нарушения природной структуры образца
Логистическая функция – распространенная функция ядра активации нейросети
РАЗРАБОТКА НОВОГО МЕТОДА РЕКОНСТРУКЦИИ КОМПРЕССОННОЙ КРИВОЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ПРЕДУПЛОТНЕНИЯ В МАССИВЕ
11

## Slide 12
РАЗРАБОТКА НОВОГО МЕТОДА РЕКОНСТРУКЦИИ КОМПРЕССОННОЙ КРИВОЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ПРЕДУПЛОТНЕНИЯ В МАССИВЕ
Логистическая функция изменения индекса компрессии для образца нарушенной структуры (d - disturbance)
- величина давления предуплотнения в образце
=
=
Геометрический центр логистической функции индекса компрессии укажет величину давления предуплотнения образца – проекцию точки сингулярности
Вводится понятие “нейтральной оси”
Идея подхода – аппроксимировать компрессионную кривую зависимостью, в которой величина давления предуплотнения является параметром неизвестным
12

## Slide 13
Из уравнений метода следует соотношение сохранения сжимаемости образца
- индекс компрессии образца при величине бытового давления
Образец In-situ
Идея метода – новое положение
“нейтральной оси” укажет величину давления предуплотнения in-situ (непосредственно на компрессионной кривой)
Уравнение сохранения сжимаемости укажет новое положение нейтральной
РАЗРАБОТКА НОВОГО МЕТОДА РЕКОНСТРУКЦИИ КОМПРЕССОННОЙ КРИВОЙ. СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПРЕДУПЛОТНЕНИЯ В МАССИВЕ
13

## Slide 14
РАЗРАБОТКА НОВОГО МЕТОДА РЕКОНСТРУКЦИИ КОМПРЕССОННОЙ КРИВОЙ. СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПРЕДУПЛОТНЕНИЯ В МАССИВЕ
Решение выполняется оптимизационным методом
Для решения задачи оптимизации используется внутренний нелинейный решатель EXCEL
Критериями оптимизации является величина среднеквадратического ,отклонения при подборе компрессионной кривой и индекса компрессии
В процессе решения выполняются верификационные процедуры
Возможность работы при выполнении решения в режиме метода J.N. Schmertmann (1955) при критерии оптимизации в варианте ограничения eint=0.42e0 или в окрестности этой величины, например eint= (0.38-0.44)e0
14

## Slide 15
Озерно-ледниковый текучий суглинок г. Санкт-Петербург. Глубина 19.5 м.
Расчетные параметры паспорта c учетом аппроксимации компрессионной кривой
РАЗРАБОТКА НОВОГО МЕТОДА РЕКОНСТРУКЦИИ КОМПРЕССОННОЙ КРИВОЙ. ПРИМЕР РЕКОНСТРУКЦИИ (БОЛЬШИЕ ДАВЛЕНИЯ)
15

## Slide 16
Озерно-ледниковый текучий суглинок г. Санкт-Петербург. Глубина 19.5 м.
Расчетные параметры паспорта c учетом аппроксимации компрессионной кривой
РАЗРАБОТКА НОВОГО МЕТОДА РЕКОНСТРУКЦИИ КОМПРЕССОННОЙ КРИВОЙ. ПРИМЕР РЕКОНСТРУКЦИИ (БОЛЬШИЕ ДАВЛЕНИЯ)
16

## Slide 17
РАЗРАБОТКА НОВОГО МЕТОДА РЕКОНСТРУКЦИИ КОМПРЕССОННОЙ КРИВОЙ. ПРИМЕР РЕКОНСТРУКЦИИ (БОЛЬШИЕ ДАВЛЕНИЯ)
Вендские глины/суглинок г. Санкт-Петербург. Глубина образца 55.5 м. Расчетные параметры паспорта c учетом аппроксимации компрессионной кривой
17

## Slide 18
РАЗРАБОТКА НОВОГО МЕТОДА РЕКОНСТРУКЦИИ КОМПРЕССОННОЙ КРИВОЙ. ПРИМЕР РЕКОНСТРУКЦИИ (БОЛЬШИЕ ДАВЛЕНИЯ)
Вендские глины/суглинок г. Санкт-Петербург. Глубина образца 55.5 м. Расчетные параметры паспорта c учетом аппроксимации компрессионной кривой
18

## Slide 19
Chart: OCR
СРАВНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПРЕДУПЛОТНЕНИЯ НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТАННЫХ МЕТОДОВ (на площадках в Санкт-Петербурге – для высотного строительства)
Лахта центр (3 площадки)
Охта центр
Chart: OCR
Метод реконструкции | 53.2 | 33.2 | 84.4 | 28 | 63.6 | 33.1 | 33.8 | 78 | 34.2 | 32.1 | 52.9 | 68.1 | 46.1 | 132.7 | 37.5 | 36.4 | 133.5 | 37 | 37 | 46.5 | 36.8 | 122.7 | 33.6 | 122.3
Обработано 195 испытаний при больших давлениях разработанным методом реконструкции паспортов при критерии оптимизации eint= (0.38-0.44)e0
19

## Slide 20
Chart: OCR/OCRsample
Лахта центр (3 площадки)
СРАВНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПРЕДУПЛОТНЕНИЯ В ПРИРОДНОМ СОСТОЯНИИ И В ОБРАЗЦЕ (на площадках в Санкт-Петербурге)
Chart: OCR/OCRsample
| 3.4000000000000004 | 2.5496192893401015 | 6.295393474088292 | 7.257142857142858 | 4.0748730964467006 | 3.9976833976833976 | 5.3277285233873428 | 6.9056203605514321 | 6.1167002012072436 | 5.6743494423791825 | 2.0554550934297771 | 4.1281961471103328 | 2.9910064239828698 | 6.7462109955423477 | 2.7388781431334626 | 3.1825613079019073 | 7.5672645739910314 | 5.2371134020618557 | 6.391752577319588 | 1.793138500635324 | 4.7194244604316546 | 1.770084985835694 | 1.9560975609756097 | 7.6559506067702792
 | 53.2 | 33.2 | 84.4 | 28 | 63.6 | 33.1 | 33.8 | 78 | 34.2 | 32.1 | 52.9 | 68.1 | 46.1 | 132.7 | 37.5 | 36.4 | 133.5 | 37 | 37 | 46.5 | 36.8 | 122.7 | 33.6 | 122.3
Охта центр
Двойная колонковая труба
Колонковое бурение
20

## Slide 21: МЕТОД реконструкции компрессионной кривой c учетом действия больших напряжений. Влияние структуры на компрессионные свойства слабых глинистых грунтов
J.В. Burland понятие нормализованного индекса пористости (void index) для описания компрессионного поведения реформованных грунтов:
Универсальное соотношение для компрессионной кривой реформованного грунта (полностью нарушенная структура)
21

## Slide 22
МЕТОД реконструкции компрессионной кривой c учетом действия больших напряжений. Влияние структуры на компрессионные свойства слабых глинистых грунтов
Компрессионная кривая при больших давлениях переходит в кривую грунта полностью нарушенной структуры
При аппроксимации используется ассиметричная логистическая функция индекса компрессии
22

## Slide 23
Озерно-ледниковый текучий суглинок г. Санкт-Петербург. Глубина 9.5 м.
МЕТОД реконструкции компрессионной кривой c учетом действия больших напряжений
Контроль параметра чувствительности
Контроль параметра начальной природной структуры
23

## Slide 24
Выполнение реконструкции для анизотропной модели
Creep-SCLAY1S (учет нарушения структуры)
Поверхность для нарушенной структуры (реформованного грунта)
Естественная структура
Реформованный грунт
24

## Slide 25
Метод реконструкции компрессионной кривой основные принципы
Аппроксимация индекса компрессии логистической функцией;
Одним из параметров аппроксимации функции является величина давления переуплотнения лабораторного образца;
Математическая запись условия симметризации лабораторной и природной компрессионной кривой является условием нелинейного подбора параметров аппроксимации;
Принцип условия сохранения параметров сжимаемости в лабораторных и природных условиях;
Введение понятия нейтральных осей;
Решение выполняется оптимизационным методом;
Возможность работы метода при выполнении решения в режиме метода J.N. Schmertmann (1955) при критерии оптимизации в варианте ограничения eint=0.42e0 или в окрестности этой величины, например eint= (0.38-0.44)e0
25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ